| Диаметр провода по меди, мм | ПКР-1 | ПКР-2 | ПСД | ПСДК | ПСДКТ | ПЭВ | ПЭВ-1 | ПЭВ-2 | ПЭВКЛ | ПЭВТЛ-1 | ПЭВТЛ-2 | ПЭЛ | ПЭЛШО | ПЭМ-1 | ПЭМ-2 | ПЭТВ | ПЭТВ-Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,05-0,07 | --- | --- | --- | --- | --- | 200 | 350 | 450 | --- | 350 | 450 | 350 | 250 | 400 | 500 | 450 | 350 |
| 0,08-0,09 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 400 | 550 | --- | 400 | 550 | 400 | 300 | 500 | 700 | 550 | 400 |
| 0,10-0,14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 500 | 700 | 700 | 500 | 700 | 500 | 300 | 600 | 800 | 700 | 500 |
| 0,15-0,20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 500 | 800 | 800 | 600 | 800 | 550 | 400 | 700 | 900 | 800 | 600 |
| 0,21-0,41 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 800 | 1200 | --- | 800 | 1200 | 550 | 550 | 900 | 1250 | 1200 | --- |
| 0,44-0,53 | --- | --- | Не менее 550 | Не менее 550 | Не менее 550 | --- | 850 | 1200 | --- | 850 | 1200 | 800 | 550 | 1000 | 1350 | 1200 | --- |
| 0,55-0,83 | 900 | 1300 |  |  |  | --- | 1000 | 1500 | --- | 1000 | 1500 | 900 | 700 | 1100 | 1500 | 1500 | --- |
| 0,86-0,35 | 950 | 1500 |  |  |  | --- | 1200 | 1800 | --- | 1200 | 1800 | 1000 | 800 | 1300 | 1800 | 1800 | --- |
| 1,40-2,44 | 1250 | 2000 |  |  |  | --- | 1400 | 2000 | --- | 1400 | 2000 | 1250 | 900 | 1500 | 2000 | 2000 | --- |