Физико-механические характеристики диффузорных материалов

для динамических головок громкоговорителей (динамиков).

| Материал | Плотность, ρ; кг/м3 | Модуль упругости, Е, х10-10; Н/м2 | Коэффициент демпфирования γ | Отношение модуля упру гости к плотности Е/ρ х10-7 | Относительное отношение Е/ρ (целюлоза принята за 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бор (В) | 2,46 | 45 | 0,002 | 18,2 | 91 |
| Ti(10мкм)+В (слой 2 мкм) | 3,5 | 58 | 0,007 | 16,6 | 83 |
| Бериллий (Ве) | 1,85 | 29 | - | 15,7 | 78,5 |
| Эпоксидобороволокнит | 1,84 | 21,5 | 0,002 | 11,7 | 58,5 |
| Ti+TiВ2 | 4,52 | 48,3 | - | 10,7 | 53.5 |
| Однонаправленное углеволокно+эпоксидная смола | 1,6 | 13,5 | - | 9,1 | 45,5 |
| Al+Be | 2,2 | 15-26 | - | 6,8-11,8 | 34…59 |
| Однонаправленное волокно кевлар-49+эпоксидная смола | 1,35 | 7,7 | - | 5,7 | 28,5 |
| Al+Al2О3 | 2,7 | 11,7 | 0,002 | 4,33 | 22 |
| Al+B | 2,5 | 10,7 | 0,006 | 4,28 | 21 |
| Однонаправленное стекловолокно+эпоксидная смола | 2,0 | 5.6 | - | 2,8 | 14 |
| Al | 2,7 | 7,1 | 0,007 | 2,6 | 13 |
| Ti | 4,51 | 11,6 | 0,002 | 2,57 | 13 |
| Стеклоткань Э-0,1+фенольная смола | 0,67 | 0,475 | 0,031 | 0,7 | 3,5 |
| Дельта-олефин | 0,25 | 0,08 | 0,12 | 0,32 | 1.6 |
| Лавсановая ткань+фенольная смола | 0,3 | 0,088 | 0,057 | 0,295 | 1,5 |
| Фенелоновая бумага | 0,87 | 0,248 | 0,069 | 0,285 | 1,4 |
| Полипропиленовая ткань+фенольная смола | 0,42 | 0,103 | 0,24 | 0,24 | 1,2 |
| Капроновая ткань+фенольная смола | 0,53 | 0,127 | 0,063 | 0,24 | 1,2 |
| Материал для целлюлозных диффузоров | 0,3-0,6 | 0,03-0,2 | 0,02-0,05 | 0,1…0,3 | 1,0 |
| Высокоплотный полиэтилен | 0,95 | 0,198 | 0,06 | 0,208 | 1,0 |
| Полистирол | 0,99 | 0,19 | 0,03 | 0,192 | 0,96 |
| Полиметилпентан | 0,83 | 0,15 | 0,035 | 0,181 | 0,9 |
| Полипропиленовая плёнка | 0,9 | 0,15 | 0,09 | 0,17 | 0,85 |
| Источники: И.А Алдошина, «Электродинамические громкоговорители» М. «Радио и связь», 1989, с. 158-173. Под ред.. В.В. Васильева и Ю.М. Тарнапольского, «Композиционные материалы», М, «Машиностроение», 1990, с. 56-69. |